PRODUCTO:   KALFLEX-DUP

# CODIGO: …

DESCRIPCION:    Diundecil Ftalato (DUP)

CARACTERISTICAS ANALIZADAS:

| ### PROPIEDAD | UNIDADES | VALORES | TECNICA | NORMA DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ASPECTO | ------ | ## Límpido | Visual | --------- |
| COLOR APHA | ------ | (Máx.) 75 | T-G-30 | ASTM D-1045 |
| I.ACIDEZ | mg KOH/gm | (Máx.) 0,1 | T-P-02 | ASTM D-1045 |
| CONTENIDO DE ESTER | %p/p | (Mín.) 99,6 | #### T-G-51 | #### ASTM D-3465 |
| DENSIDAD RELATIVA (25ºC/25ºC) |  | 0,951  0,005 | #### T-G-19 | #### ASTM D-4052 |
| PUNTO DE INFLAMACION | °C | (Mín.) 246 | T-P-03 | ASTM D-92 |
| CONTENIDO ANTIOXIDANTE* | %p/p | (Mín.) 0,4 |  |  |
| INDICE DE REFRACCION (25°C) | ---- | 1,479 ± 0,005 | #### T-G-03 | #### ASTM D-1045 |

* pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate), CAS#: 6683-19-8.

- ENVASE: Tambor por 190 KG. Neto, Contenedor por 900 Kg. Neto ó Granel. - IDENTIFICACION: Etiqueta autoadhesiva donde figura: Nombre del producto, peso bruto, peso neto, Nº de lote y si es requerido fecha de fabricación, Nº de envase y nombre del cliente. - VALIDEZ: 2 años desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente y permanece en el envase original