PRODUCTO:   V-Ziclus GPe 9

# CODIGO:   V-Ziclus GPe 9

DESCRIPCION:    Plastificante para PVC.

CARACTERISTICAS ANALIZADAS:

| ### PROPIEDAD | UNIDADES | VALORES | TECNICA | NORMA DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ASPECTO | ------ | ## Límpido | Visual | --------- |
| COLOR APHA | ------ | (Máx.) 150 | ## T-G-05 | ASTM D-1209 |
| INDICE DE ACIDEZ | mg KOH/g | (Máx.) 2,0 | T-G-27 | AOCS Cd 3d-63 |
| DENSIDAD RELATIVA (25ºC/25ºC) |  | 0,969±0,005 | #### T-G-19 | #### ASTM D-4052 |
| INDICE OXIRANO | %O | (Min.) 5,5 | #### T-E-03 | #### AOCS Cd 9-57 |

- ENVASE: Tambor por 190 Kg. Neto, Bidón por 25 Kg. Neto, Contenedor por 900 Kg Neto ó Granel - IDENTIFICACION: Etiqueta autoadhesiva donde figura: Nombre del producto, peso bruto, peso neto, Nº de lote y si es requerido fecha de fabricación, Nº de envase y nombre del cliente. - VALIDEZ: 2 años desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente y permanece en el envase original